**PREMIUM COMPACT**

O revestimento de piso consiste em uma camada de desgaste homogênea de vinil puro com mais de 1 mm de espessura sem enchimento, incorporando lascas coloridas densamente prensadas, com acabamento fosco e sem camada de desgaste transparente.

Ele oferece uma classificação de desgaste do grupo T e está disponível em placas de 2 m de largura.

Seu suporte compacto é calandrado, prensado e reforçado com uma grade de fibra de vidro.

Oferece um isolamento acústico de 8 dB, uma resistência à indentação de 0,02 mm e facilidade para rolar cargas pesadas.

O **PREMIUM COMPACT** é tratado com Evercare™, um tratamento de superfície obtido por reticulação a laser UV. Ele garante fácil manutenção e elimina permanentemente a necessidade de emulsão acrílica (metalização). Evita manchas causadas por produtos químicos da área de saúde, como álcool iodado, Betadine, eosina e gel antibacteriano para as mãos.

Está 100% em conformidade com o REACH.

É composto por 40% de minerais e materiais inesgotáveis.

Feito com mais de 50% de conteúdo reciclado, 100% do qual é totalmente controlado e está em conformidade com o REACH.

Não contém metais pesados ou formaldeído.

Fabricado com plastificantes sem ftalatos.

A taxa de emissão de VOC do produto é <10µg/m3 (TVOC após 28 dias - ISO 16000-6).

É 100% reciclável.