MIPOLAM EL5

DESCRIZIONE Pavimento vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, con caratteristiche statico-conduttive e con una resistenza elettrica di 10^4≤ Rt ≤ 10^6 (EN 1081), larghezza dei teli 2 m, spessore 2 mm, peso 2985 gr/mq,, con chips in PVC rivestiti di carbonio che garantiscono proprietà conduttive permanenti. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento EVERCARE ottenuto tramite fotoreticolazione UV/Laser della vernice protettiva poliuretanica superficiale.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: norma di prodotto EN ISO 10581, pavimenti vinilici eterogenei; resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 4 mmc; classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN 13893; impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; è provvisto di certificazione Floorscore; ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc; Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al punto 2.5.10.2 “pavimentazioni resilienti” per quanto riguarda il contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti; ha un contenuto minimo di riciclato del 50% garantito da certificazione ambientale EPD conforme alla norma UNI EN ISO 14025; Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al punto 2.5.1 “Emissioni negli ambienti confinati” in quanto gode della certificazione M1

_____________________________________________________________________________________ PAVIMENTI CONDUTTIVI E DISSIPATIVI Versione 1.0 – 05/2024