RECREATION 60

DESCRIZIONE Pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato per uso sportivo secondo norma UNI 14904 pavimenti vinilici sportivi; lunghezza dei teli 20,50 mt, larghezza dei teli 1,50 m, spessore 6,00 mm; peso 3700 gr/mq, Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento superficiale PUR PROTECT ottenuto tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - assorbimento urti P1 secondo EN 14808; - classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; - elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; - è provvisto di certificazione Floorscore; - Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al punto 2.5.10.2 “pavimentazioni resilienti” per quanto riguarda il contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti; ha un contenuto minimo di riciclato del 30-40 % garantito da certificazione ambientale EPD conforme alla norma UNI EN ISO 14025; - Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al punto 2.5.1 “Emissioni negli ambienti confinati” in quanto gode della certificazione M1;

_____________________________________________________________________________________ PAVIMENTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE

Versione 1.0 - 07/2024