Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement vinyle hétérogène, antidérapant, compact, en rouleau de type TARALAY SECURITE COMPACT DESIGN / TARALAY SECURITE SD DESIGN. Il est constitué d’une couche de surface imprimée, protégée par une couche d’usure transparente avec incrustation de particules de cristaux minéraux qui lui confèrent des performances de résistance à la glissance pieds nus (classement B selon la DIN 51097) et pieds chaussés (classement R10 selon la norme DIN 51130).

TARALAY SECURITE COMPACT DESIGN / TARALAY SECURITE SD DESIGN est donc conforme à la réglementation pour une utilisation en toute sécurité dans les douches. Le Système Taradouche est conforme à la réglementation sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les pièces humides et facilite le traitement des remontés en plinthe, des angles et des soudures. Le revêtement de sol dispose d’un envers en PVC compact, renformé par une grille de verre.

Il est doté du traitement de surface SparClean® facilitant l’entretien et évitant toute métallisation ou méthode spray pendant la durée de vie du produit.

Selon la norme ISO22196, il a une activité anti-bactérienne contre MRSA de 99% après 24h00.

Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1 & 2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 100 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Il a un classement U4P3E2/3C2 certifié QB-UPEC.