CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC est un revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d’abrasion, disponible en lame et en dalle avec chanfrein sur les 4 côtés. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,55 mm, d'un film décors et d’une double couche calandrée renforcée par un voile de verre. Il intègre en envers une mousse acoustique garantissant une réduction du bruit d’impact de 19dB L'épaisseur totale est de 5,5 mm.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (Protecshield) facilitant l’entretien et évitant l’application d’une émulsion acrylique lors de la mise en service.

CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC est un produit plombant permettant une pose libre jusqu'à 30 m2 et convient à un usage dans les locaux classés U3P3E2/C2. Il est classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable et contient jusqu’à 35% de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.