NEUTRALE LASTENBOEKBESCHRIJVING TARAFLEX SPORT M EVOLUTION 7.5 MM SPORTVLOER

VOORAFGAANDE BEMERKING

Het hele systeem dient te voldoen aan norm NBN EN 14904, inclusief alle subnormen die er deel van uitmaken. De aannemer dient een certificaat te leveren waaruit blijkt dat de voorgestelde producten en het systeem aan deze normen voldoen.

WAARBORGEN

Een garantie is vereist om de kwaliteit en de stabiliteit van de sportprestaties van het geleverde product gedurende een bepaalde periode te garanderen. Een garantie van 15 jaar dekt de kwaliteit van het product in termen van slijtvastheid, onderhoudsgemak en kleurvastheid.

Synthetische PVC indoor polyvalente puntelastische sportvloer van 7.5 mm met aan rugzijde een zeer hoge densiteitsschuimtechnologie met gesloten cellenstructuur, overeenstemmend met Norm NBN EN 14904

MATERIAALBESCHRIJVING

Levering en installatie van een puntelastische sportvinylvloer bestaande uit een impactabsorberende schuimlaag en meerdere dynamische lagen met een totale dikte van maximaal 7,5 mm en maximaal 1,5 meter breedte. Hierbij wordt een gekalanderde pvc-laag versterkt met een glasvezelwapening die bestaat uit een combinatie van zowel een geweven als een niet-geweven raster van glasvezels. Hierdoor ontstaat een zeer resistente oppervlaktelaag die een nog grotere weerstand en hogere schokabsorptie aan de sportvloer geeft en wordt de globale duurzaamheid van het oppervlaktecomplex verhoogd. De schuimlaag aan de onderzijde is opgebouwd uit een zeer regelmatige cellenstructuur die een dubbele densiteit heeft. Door deze dubbele densiteit is het risico op blessures kleiner. Deze schuimtechnologie dient om enerzijds de schokabsorptie te verbeteren, maar ook om het comfort van de gebruikers te verhogen bij een val. Ze draagt bij tot het verticale rendement van het complex en verhoogt aanzienlijk de akoestische demping in de zaal. Bovendien heeft deze vloer een uitstekende weerstand tegen zware gewichten. De sportvloer onderging fabrieksmatig een fotogereticuleerde, innoverende en ‘intelligente’ oppervlaktebehandeling die de glijcoëfficiënt van de sportvloer aanpast aan diverse acties of bewegingen en tevens wrijvingsverbrandingswonden elimineert. De oppervlaktebehandeling heeft als gevolg dat het onderhoud vereenvoudigd wordt en er gedurende de volledige levensduur geen hernieuwing van de oppervlaktebehandeling moet aangebracht worden.

Deze sportvloer bevat minimaal 30% gerecycleerde grondstoffen en minimaal 24% biobased content, wat de ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleint. In totaal bevat het product minimaal 80% natuurlijke en gerecycleerde grondstoffen.

Een EPD-certificaat met een waarde < 14 kg CO2/m² is vereist.

Het product bevat bovendien geen zware metalen noch oplosmiddelen/solventen, noch formaldehyde en is niet onderworpen aan REACH-beperkingen. De sportvloer heeft een lage VOS-emissiewaarde (Vluchtige Organische Stoffen) die kleiner is dan 100µg/m3 na 28 dagen. Hij beantwoordt hiermee aan de normen gesteld aan ISO 16000 zowel na 3 als na 28 dagen. De fabrikant geeft de mogelijkheid om snijverliezen bij installatie te recycleren binnen het eigen recyclageprogramma. Bovendien is er de mogelijkheid om de sportvloer op het einde van de levensduur na uitbraak volledig te recycleren binnen het eigen recyclageprogramma.

Deze vloerbekleding voldoet aan de vereisten van de Europese norm NBN EN 14904 met onder andere een schokabsorptie van minimaal 25% en maximaal 35% waardoor hij binnen klasse P1 valt. Hij draagt ook het certificaat NOC NSF klasse 3. De fabrikant garandeert dat de sportvloer minimaal tien jaar na plaatsing binnen dezelfde P-schokabsorptiecategorie scoort volgens de EN14904.

De sportvloer is verkrijgbaar in minimaal 17 unikleuren en 4 hout dessins. De fabrikant geeft aan welke waarde de kleuren scoren naar lichtreflectie. De fabrikant biedt de mogelijkheid om te kiezen uit minimaal 120 verschillende kleuren buiten het standaardgamma bij een minimale hoeveelheid van 1.000m² per kleur.

De sportvloer remt in 99,9% van de gevallen de groei van bacteriën.

De brandbestendigheid volgens de Europese norm EN 13501-1 bedraagt Cfls1.

De fabrikant biedt de mogelijkheid een variante aan te bieden met aan de rugzijde een extra textielbekleding om een plaatsing te voorzien op risico-ondergronden met een verhoogd vochtgehalte.

De verwerker dient de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant zeer strikt te volgen.

De inschrijver zal voor elk product van het voorgestelde systeem een staal voorleggen.

De fabrikant heeft naast een ISO 9001 ook een ISO 14001 certificaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

Productbeschrijving

Oppervlaktebehandeling	UV-gereticuleerd met wrijvingsverbrandingsvrij oppervlak

Oppervlaktecomplex	Multilaags oppervlak verstevigd met een combinatie van een geweven  en niet- geweven glasvezeldoek

Schuimlaag	Gesloten verticale cellen met quasi identieke vorm en met dubbele densiteitschuimtechnologie

Rugzijde (variante)	In variante kan een textielbekleding voorzien worden voor plaatsing op vochtige (probleem)ondergronden

Dikte 		EN 428	mm	7,5

Gewicht 		EN 430	kg/m²	4,6

Lengte 		EN 426	lm	max. 26,5

Breedte 		EN 426	lm	1,5

Sporteigenschappen

Schokabsorptie 		EN 14808	>25 % 	Klasse P1 (25-35%)

Verticale vervorming 		EN 14809       	≤ 3,5mm		≤ 2

Glijcoëfficient		EN 13036-4	80 tot 100	80-110

Balstuit		EN 12235	≥ 90 %	≥ 90 %

Impact Beschermings Index (IPI)	AC-P90-205	%		78 %

Technische eigenschappen

Slijtvastheid 	EN ISO 5470-1 	≤ 1.000 mg		≤ 350

Impactweerstand	EN 1517	 	≥ 8 N/m	≥ 8

Indrukweerstand 	EN 1516	≤ 0,5 mm	≤ 0,5

Impactsgeluidsreductie	EN ISO 717-2	-		18 dB

Classificaties

Brandweerstand 	EN 13501-1	-		Cfls1

Oppervlaktebehandeling	Remt 99,9% van de gevallen de groei van bacteriën

FIBA certificaat	Klasse 2 en 3

IHF certificaat	Ja

FIVB certificaat	Ja

BWF certificaat	Ja

IFF certificaat	Ja

Goedkeuring FIFA	Ja

INSTALLATIEMETHODE

De sportvloerbedekking wordt aangebracht volgens decoratieschema van de bouwheer of de architect. Men dient erop toe te zien dat de temperatuur altijd minstens 15°C bedraagt zowel in de opslagruimte als in de lokalen waar de vloerbedekking wordt geïnstalleerd. Alle materialen en de ondergrond dienen deze minimumtemperatuur te hebben. De PVC-sportvloer wordt met behulp van een acryldispersielijm over de hele oppervlakte verlijmd. De lijm moet uniform worden uitgestreken volgens de voorschriften van de fabrikant. Indien men een sportvloer met textielrugzijde wenst te plaatsen op probleemondergronden (te hoog restvochtgehalte) dient men de geadviseerde lijm te gebruiken aangezien dit een essentieel onderdeel van het product is.

Vervolgens wordt de sportvloer gewalst. In de mate van het mogelijke worden de banen parallel met de invallende lichtstralen aangebracht.

Kopse naden dienen te worden vermeden, behalve als de banen meer dan 26,5 lm lang zijn. Overschotten mogen niet worden gebruikt. De verwerking van de vloerbekleding dient te worden toevertrouwd aan geschoold personeel dat ervaring heeft (regels van de kunst) met de installatie van dergelijke materialen. De richtlijnen van de fabrikant dienen nauwgezet te worden nageleefd. De banen in PVC worden aan elkaar warm gelast met de lasdraad van de fabrikant en overeenkomstig zijn richtlijnen. Het lassen van de naden moet worden uitgevoerd door een specialist die door de fabriek erkend is. Om de regelmaat en stevigheid van de dichting te garanderen gebruikt hij uitsluitend een automatische lasmachine. Enkel deze verwerkingsmethode maakt deel uit van de waarborg van de vloerbedekking.

De sportvloer wordt geplaatst conform de Technische Voorlichting (TV) 241 van het WTCB.

Inlegwerk met kleurenzones

De inschrijver dient eventueel verscheidene inlegzones met een andere kleur te voorzien indien dit gevraagd wordt door de bouwheer. Dit inlegwerk bevindt zich ter hoogte van sportspecifieke zones (buckets bij basketbal).

MARKEREN VAN SPORTTERREINEN

Markeren van de sportterreinen dient te gebeuren met polyurethaanverf op basis van de meest recente informatie van de nationale federaties en/of de NOC NSF-regelgeving. De breedte van de markeringen is standaard ten opzichte van de gekozen sport (4 of 5 cm).

De kleuren van de markeringen dienen nader te worden bepaald in overeenstemming met de opdrachtgever. Men kan kiezen voor volgende kleuren:

- Zaalvoetbal/handbal/korfbal: zwart

- Tennis: wit

- Volleybal: geel

- Basketbal: rood

- Badminton: blauw

TECHNISCHE GEGEVENS

Watergedragen polyurethaanverf voor het markeren van sportterreinen

Type hars verf	Emulsie van polyurethaan

Type hars verharder	Aromatische polyisocyanaat

Densiteit verf	NFT 30020	Bij 20°C	1,15 tot 1,30

Densiteit verharder	NFT 30020	Bij 20°C	1,06 tot 1,07

Viscositeit verf	Brookfield T7-V100	CPS		8.000 tot 12.000

Viscositeit verharder	Brookfield T3	CPS		160 tot 200

Vaste inhoud verf				45% tot 50%

Vaste inhoud verharder				70 %

Schuurweerstand	Taber	mg		30 tot 50

Schokbestendigheid	NFT 30039	cm / gr	35 / 400

Chemische bestendigheid	NFT 30053			Zeer goed

Rusttijd na het mengen	20 min

Verwerkingstermijn	Maximaal 4 uur

Aanbrengen	Met penseel / roller in twee lagen. Tweede laag mag onmiddellijk

aangebracht worden wanneer eerste laag volledig is aangebracht

Stofvrij	30 minuten

Droogtijd vóór gebruik	72 uur

Vlekken verwijderen	Met aceton

Temperatuur	Minimaal 15°C

Kleuren	Wit, rood, blauw, geel, zwart

AFWERKING

Vloerlijsten in roestvrij staal

Installatie van vloerlijsten waar vloerbedekking van verschillende aard elkaar raken. Deze vloerafwerking dient om het eventuele hoogteverschil met de nieuwe vloerbedekking te overbruggen, zodat materieel van diverse aard makkelijk kan worden verplaatst.

Profiel in roestvrij staal, gewelfd en geschroefd met ingevette schroeven in roestvrij staal.  Breedte 50 mm, dikte 3 mm.