Tarasafe Design Compact

TARASAFE COMPACT DESIGN es un revestimiento de suelo vinílico antideslizante en plancha, cuya capa de desgaste transparente contiene partículas de cristal mineral profundamente incrustadas para unas prestaciones antideslizantes duraderas con calzado (R10 según DIN 51130) y descalzo (según DIN 51097).

Está disponible en 6 diseños realistas de madera o minerales gracias a una capa impresa.

Está reforzado con una rejilla de fibra de vidrio y tratado con el tratamiento de superficie SparClean®, una solución rentable de bajo mantenimiento que proporciona una resistencia extrema a la suciedad y las manchas.

Según la norma ISO 22196, tiene una actividad antibacteriana contra el SARM del 99% tras 24 horas.

Es una solución ideal para aplicaciones en las que se requiere una mayor resistencia al deslizamiento, durabilidad, higiene y fácil mantenimiento, como por ejemplo duchas, vestuarios, instalaciones sanitarias, laboratorios...

No contiene metales pesados ni CMR 1&2 y cumple al 100% con REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos volátiles del producto es < 100 µg/m3 (TVOC después de 28 días - ISO 16000 -6). Es 100% reciclable.