MIPOLAM AFFINITY

MIPOLAM AFFINITY

MIPOLAM AFFINITY is een homogene vinylvloer, verkrijgbaar in geperste rollen van 2 meter breed, met een dikte van 2 mm en een gewicht van 2800 g/m². Het niet-directionele ontwerp, met kleur door de volledige dikte van het materiaal, is beschikbaar in 50 varianten met een contrastrijke uitstraling en een matte afwerking. Deze vloer wordt aanbevolen voor gebruik in collectieve gebouwen, met gemakkelijke verwerking voor plinten, hoeken en lassen.

De vloer is uitgerust met Evercare™, een gepatenteerde oppervlaktebehandeling die wordt verkregen door UV-laser crosslinking. Dit biedt uitstekende chemische resistentie tegen veelgebruikte producten in de gezondheidszorg, zoals betadine, eosine en hydroalcoholische oplossingen. Dit maakt onderhoud eenvoudig en zorgt voor een lange levensduur van de vloer. Dankzij deze behandeling is het aanbrengen van acrylaatemulsies gedurende de levensduur van het product niet nodig.

De vloer bevat geen formaldehyde, zware metalen of stoffen geclassificeerd als CMR 1 & 2 (kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting), noch vPvB (zeer persistent en zeer bioaccumulerend) of PBT (persistent, bioaccumulerend en giftig). Het product voldoet aan de REACH-richtlijnen, is volledig vrij van ftalaten en is recyclebaar.

De VOC-emissies na 28 dagen (ISO 16000-6) zijn onder de detectielimieten (<10 μg/m³), en het product heeft de classificatie A+ (de hoogste klasse).

Volgens ISO 21702 heeft Mipolam Affinity antivirale eigenschappen tegen menselijke coronavirussen: het vermindert het aantal virussen met 99,7% binnen 2 uur. Volgens ISO 22196 heeft de vloer antibacteriële eigenschappen tegen E. coli, S. aureus en MRSA, met een reductie van 99% binnen 24 uur.

Deze vloer is antistatisch (<2 kV) en heeft een resterende indruk van ≤ 0,02 mm na 150 minuten, in overeenstemming met EN ISO 24343-1 (voorheen EN 433).

De vloer voldoet aan EN ISO 10581 en heeft een bindmiddelinhoud van Type I, wat hem geschikt maakt voor zwaar belaste verkeersgebieden. Hij heeft een brandweerstandsklasse van Bfl-s1.