PREMIUM COMPACT

De geselecteerde vloerbedekking is een heterogene vinylvloer, vervaardigd door kalanderen en persen in de massa, onbelast, met een T-slijtagestatus, geleverd in rollen van het type PREMIUM COMPACT (Poesy – Néopolis – Osmoz - Metallica - Indiana – Brazilia – Cocoon - Neoterra).

Deze vloerbedekking heeft een decoratie in de massa met een matte afwerking, zonder toevoegingen, zonder transparante slijtlaag, verkregen door zeer hoge druk (800 ton) persen van deeltjes door de volledige dikte van de slijtlaag. De dikte van de slijtlaag varieert tussen 1,02 mm en 1,27 mm voor de classificatie U4, wat ten minste 70% boven de eisen van het CSTB ligt. Het heeft de certificering U4P3E2/3C2, gecertificeerd met QB-UPEC.

De PREMIUM COMPACT-vloerbedekking is versterkt met een dubbele glasvezelwapening. Het biedt een uitstekende weerstand tegen zowel statische (0,02 mm) als dynamische indruk (rolweerstand). Daarnaast biedt het een geluidsisolatie van 8 dB.

Het oppervlak is voorzien van een EvercareTM-behandeling met dubbele UV- en lasercrosslinking, wat het onderhoud vergemakkelijkt en bestand is tegen vlekken van producten zoals Betadine en eosine (waterig en alcoholisch), hydro-alcoholische oplossingen en markeerstiften. Dit elimineert de noodzaak voor metallisatie of onderhoud met de spraymethode gedurende de gehele levensduur van het product.

PREMIUM COMPACT wordt in Frankrijk geproduceerd, is 100% recyclebaar en restanten van installatie en einde-levenscyclus kunnen worden verzameld en gerecycled via het Gerflor Seconde Life-programma.

De gekozen vloerbedekking heeft een individuele milieuproductverklaring (EPD), gecontroleerd en beschikbaar in de SPOT-database (https://spot.ul.com/). De LCA van dit product geeft een uitstoot van 7,3 kg eq CO₂/m².

Volgens de ISO21702-norm heeft PREMIUM COMPACT een antivirale werking tegen menselijke coronavirussen: het vermindert het aantal virussen met 99,7% na twee uur. Volgens de ISO22196-norm heeft het een antibacteriële werking tegen E. coli, S. aureus en MRSA van 99% na vierentwintig uur.

Het product is samengesteld uit: 38% gerecycled materiaal, 17% biogebaseerde grondstoffen (verkregen uit plantaardig landbouwafval), 25% zout en 20% fossiele grondstoffen. Deze fossiele materialen zijn volledig gecontroleerd en voldoen aan de REACH-regelgeving.

Vrij van formaldehyde, zware metalen, CMR 1&2-stoffen, vPvB (zeer persistent en zeer bioaccumulerend) en PBT (persistent, bioaccumulerend en giftig), voldoet het aan de Europese REACH-verordening. Het bevat geen ftalaten. De emissies van TVOC in de lucht na achtentwintig dagen (NF EN 16000) zijn < 10 μg/m³ en zijn ingedeeld in klasse A+ (de beste klasse) binnen het kader van de gezondheidslabeling.