# RECREATION 45

RECREATION 45 is een sportvloer van 4,5 mm, vervaardigd uit heterogene gekalanderde rollen met een geprofileerd oppervlak. Het product is verkrijgbaar in rollen van 1,5 meter breed en een lengte tot 26,5 meter. De vloer beschikt over een UV-geharde polyurethaanoppervlaktebehandeling (PUR Protect®), die zorgt voor eenvoudig onderhoud en een optimale balans tussen glijden en grip.

De vloer heeft een gesloten cel-schuimrug en een toplaag van 100% puur PVC, versterkt met een glasvezelnet voor verbeterde dimensionale stabiliteit en hogere weerstand tegen indrukking (≤ 0,5 mm volgens EN 1516). De kleuren zijn door en door verwerkt.

De verticale vervorming is volgens EN 14809 ≤ 0,2 mm en de antislipweerstand volgens EN 13036-4 ligt tussen de 80 en 110. De slijtvastheid is volgens EN 1517 ≤ 350 mg. Dankzij de constructie bereikt de vloer een balstuit van ≥ 98%.

Volgens ISO 21702 vertoont RECREATION 45 antivirale activiteit tegen menselijke coronavirussen, waarbij het aantal virussen met 99,37% wordt verminderd na 2 uur. Volgens ISO 22196 vertoont het product antibacteriële activiteit tegen E. coli, S. aureus en MRSA van 99% na 24 uur. De vloer biedt een geluidsisolatie van 17 dB. Bovendien heeft het product een brandclassificatie van Cfl-s1.

Het product bevat geen zware metalen of CMR-componenten (categorie 1 & 2) en is volledig in overeenstemming met de REACH-richtlijnen. De emissie van vluchtige organische stoffen is <100 μg/m³ (TVOC na 28 dagen, ISO 16000-6). Het is volledig recyclebaar.

De fabrikant levert op verzoek een volledig EN 14904-testrapport, uitgevoerd door een onafhankelijke en erkende testlaboratorium, evenals een prestatieverklaring voor dit product.

Dit product is gecertificeerd door de volgende federaties: IHF, EHF, BWF, IFF en AVC.

Productbeschrijving	gerflorbenelux.com