# TARAFLEX BADMINTON PORTABLE

TARAFLEX BADMINTON PORTABLE is een sportvloer van 3,9 mm dik, opgebouwd uit een heterogene, gekalanderde rol met een reliëfstructuur. Het is verkrijgbaar in rollen van 1,5 meter breed en een lengte van 16,0 meter. Het product beschikt over een UV-gehard polyurethaan oppervlakbehandeling genaamd PROTECSOL®, die zorgt voor eenvoudig onderhoud en een optimale balans tussen glijden en grip.

De vloer heeft een schuimrug en een toplaag van 100% puur PVC, versterkt met een dubbele glasvezelnetstructuur voor verbeterde dimensionale stabiliteit en weerstand tegen indrukking (≤ 0,5 mm volgens EN 1516). De kleuren zijn door en door verwerkt in het materiaal.

De verticale vervorming volgens EN 14809 bedraagt ≤ 2 mm, en de slipweerstand volgens EN 13036-4 ligt tussen 80 en 110. De slijtvastheid volgens EN 1517 is ≤ 350 mg.

Volgens ISO 21702 toont TARAFLEX BADMINTON PORTABLE antivirale activiteit tegen humane coronavirussen en vermindert het het aantal virussen met 99,37% binnen 2 uur. Daarnaast heeft het product volgens ISO 22196 antibacteriële eigenschappen tegen E. coli, S. aureus en MRSA, met een werkzaamheid van 99% binnen 24 uur. Het product heeft een brandklasse Bfl-s1.

De vloer bevat geen zware metalen of CMR 1&2-componenten en is 100% in overeenstemming met REACH. De emissie van vluchtige organische stoffen bedraagt minder dan 100 μg/m³ (TVOC na 28 dagen volgens ISO 16000-6). Het product is volledig recyclebaar.

De fabrikant kan desgewenst een volledige EN 14904-testrapportage, uitgevoerd door een onafhankelijk en erkend testlaboratorium, en een prestatieverklaring voor dit product verstrekken. Dit product is gecertificeerd door de Badminton World Federation (BWF).

Productbeschrijving	gerflorbenelux.com