# CREATION 55

CREATION 55 is een synthetische, decoratieve, flexibele en antistatische vloerbedekking in slijtagegroep T, verkrijgbaar in tegels of planken met afgeschuinde randen. Het bestaat uit een transparante slijtlaag van 0,55 mm, een designfilm en een Resilient Comfort Core die zorgt voor een zachte en comfortabele oppervlakte. De totale dikte is 2,5 mm.

De vloerbedekking is voorzien van een cross-linked polyurethaan oppervlaktebehandeling (Protecshield™), die het onderhoud vergemakkelijkt en microkrassen voorkomt.

CREATION 55 is een gelijmde vloerbedekking, geschikt voor commercieel en industrieel gebruik met gebruiksklassen 33 / 42 volgens EN-ISO 10874. Het heeft een Bfl-s1 classificatie voor rookontwikkeling volgens EN 13501-1.

CREATION 55 wordt geproduceerd met ftalaatvrije weekmakers, met uitzondering van gerecycled materiaal. Het is 100% recyclebaar en bevat 35% gerecycled materiaal. Het product voldoet volledig aan de REACH-vereisten. De emissies van organische stoffen bedragen minder dan 10 microgram/m³ (TVOC <28 dagen – ISO 16000-6).

Productbeschrijving	gerflorbenelux.com