CREATION 70 LOOSELAY é um revestimento de pavimento sintético, decorativo, flexível, anti-estático, do grupo de abrasão T, disponível em ladrilhos e placas, com bordos biselados. É composto por uma camada de desgaste transparente de 0,70 mm de espessura, uma película de desenho e uma camada de dupla calandra reforçada com véu de fibra de vidro. A espessura total é de 5 mm. Inclui também um suporte antiderrapante exclusivo para permitir uma instalação fácil.

Beneficia de um tratamento de superfície em poliuretano reticulado (ProtecShield), que facilita a manutenção e elimina a necessidade de polimentos iniciais.

CREATION 70 LOOSELAY é um revestimento de pavimento looselay, resistente ao uso (uso comercial / industrial) de 34 / 43 de acordo com a norma EN-ISO 10874 e tem classe Bfl-s1 para emissão de fumo de acordo com a norma EN 13501-1.

CREATION 70 LOOSELAY é fabricado com plastificantes sem ftalatos, exceto conteúdo reciclado. É 100% reciclável e tem até 35% de conteúdo reciclado. Está em conformidade com o REACH. A taxa de emissão de compostos orgânicos do produto é < 10µg/m3 (TVOC <28 dias - ISO 16000-6).